铁铬铝电热合金材料（部分规格）冷轧扁带的电阻、表面积和重量关系

| 厚×宽 mm | 每米表面积 cm2/m | 0Cr25Al5 |  |  | 0Cr21Al6Nb |  |  | 0Cr27Al7Mo2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 0.6×5 | 112 | 0.473 | 236 | 21.5 | 0.0483 | 232 | 21.3 | 0.51 | 220 | 21.3 |
| 0.6×25 | 512 | 0.0947 | 5400 | 107.3 | 0.0967 | 5290 | 106.5 | 0.102 | 5020 | 106.5 |
| 0.6×80 | 1612 | 0.0296 | 54400 | 343.2 | 0.0302 | 53300 | 340.8 | 0.0319 | 50500 | 340.8 |
| 0.7×5 | 114 | 0.4057 | 280 | 24.85 | 0.414 | 275 | 24.85 | 0.437 | 260 | 24.85 |
| 0.7×20 | 414 | 0.1014 | 4080 | 99.4 | 0.1036 | 3990 | 99.4 | 0.109 | 3790 | 99.4 |
| 0.7×40 | 814 | 0.0507 | 16000 | 198.8 | 0.0518 | 15700 | 198.8 | 0.0546 | 14900 | 198.8 |
| 0.8×5 | 116 | 0.355 | 326 | 28.4 | 0.3625 | 320 | 28.4 | 0.383 | 302 | 28.4 |
| 0.8×10 | 216 | 0.1775 | 1210 | 56.8 | 0.1813 | 1190 | 56.8 | 0.191 | 1130 | 56.8 |
| 0.8×30 | 616 | 0.0592 | 10400 | 170.4 | 0.0604 | 10200 | 170.4 | 0.0638 | 9650 | 170.4 |
| 0.9×5 | 118 | 0.316 | 373 | 31.95 | 0.322 | 366 | 31.95 | 0.34 | 347 | 31.95 |
| 0.9×20 | 418 | 0.0789 | 5300 | 127.8 | 0.0806 | 5180 | 127.8 | 0.085 | 4910 | 127.8 |
| 0.9×30 | 618 | 0.0526 | 11700 | 191.7 | 0.0537 | 11500 | 191.7 | 0.0567 | 10900 | 191.7 |
| 1.0×5 | 120 | 0.284 | 422 | 35.5 | 0.29 | 414 | 35.5 | 0.306 | 392 | 35.5 |
| 1.0×18 | 380 | 0.0789 | 4810 | 127.8 | 0.0806 | 4710 | 127.8 | 0.085 | 4470 | 127.8 |
| 1.0×20 | 420 | 0.071 | 5900 | 142 | 0.0725 | 5790 | 142 | 0.0765 | 5490 | 142 |
| 1.0×25 | 520 | 0.0568 | 9100 | 177.5 | 0.058 | 8960 | 177.5 | 0.0612 | 8490 | 177.5 |
| 1.0×35 | 620 | 0.0406 | 15200 | 248.5 | 0.0414 | 15000 | 248.5 | 0.0437 | 14100 | 248.5 |
| 1.0×50 | 1020 | 0.0284 | 36000 | 355 | 0.029 | 35000 | 355 | 0.0306 | 33000 | 355 |
| 1.2×5 | 124 | 0.2370 | 523 | 42.6 | 0.2417 | 513 | 42.6 | 0.255 | 486 | 42.6 |
| 1.2×10 | 224 | 0.1183 | 1890 | 85.2 | 0.1208 | 1850 | 85.2 | 0.1275 | 1750 | 85.2 |
| 1.2×12 | 264 | 0.0986 | 2700 | 102.24 | 0.1007 | 2620 | 102.24 | 0.1063 | 2480 | 102.24 |
| 1.2×15 | 324 | 0.0789 | 4100 | 127.8 | 0.0806 | 4000 | 127.8 | 0.085 | 3800 | 127.8 |
| 1.2×18 | 384 | 0.0657 | 5800 | 153.4 | 0.0671 | 5700 | 153.4 | 0.0708 | 5400 | 153.4 |
| 1.2×20 | 424 | 0.0592 | 7200 | 170.4 | 0.0604 | 7000 | 170.4 | 0.0638 | 6600 | 170.4 |
| 1.2×25 | 524 | 0.0473 | 11000 | 213 | 0.0483 | 10800 | 213 | 0.051 | 10200 | 213 |
| 1.2×30 | 624 | 0.0394 | 15800 | 255.6 | 0.0403 | 15500 | 255.6 | 0.0425 | 14600 | 255.6 |
| 1.2×40 | 824 | 0.0296 | 27800 | 340.8 | 0.0302 | 27200 | 340.8 | 0.0319 | 25800 | 340.8 |
| 1.2×50 | 1024 | 0.0237 | 43000 | 426 | 0.0242 | 42000 | 426 | 0.0255 | 40000 | 426 |
| 1.5×8 | 190 | 0.1183 | 1600 | 85.2 | 0.1208 | 1570 | 85.2 | 0.1275 | 1400 | 85.2 |
| 1.5×10 | 230 | 0.0947 | 2400 | 106.5 | 0.0967 | 2300 | 106.5 | 0.102 | 2200 | 106.5 |
| 1.5×12 | 270 | 0.0790 | 3400 | 127.8 | 0.0806 | 3000 | 127.8 | 0.085 | 3100 | 127.8 |
| 1.5×15 | 330 | 0.0631 | 5200 | 159.75 | 0.0644 | 5100 | 159.75 | 0.068 | 4800 | 159.75 |
| 1.5×18 | 390 | 0.0526 | 7400 | 191.7 | 0.0537 | 7200 | 191.7 | 0.0567 | 6800 | 191.7 |
| 1.5×20 | 430 | 0.0473 | 9000 | 213 | 0.0483 | 8800 | 213 | 0.051 | 8400 | 213 |
| 1.5×25 | 530 | 0.0378 | 14000 | 266.25 | 0.0387 | 13700 | 266.25 | 0.0408 | 13000 | 266.25 |
| 1.5×30 | 630 | 0.0316 | 19900 | 319.5 | 0.0322 | 19500 | 319.5 | 0.034 | 18000 | 319.5 |
| 1.5×35 | 730 | 0.0271 | 26900 | 372.75 | 0.0276 | 26000 | 372.75 | 0.0291 | 25000 | 372.75 |
| 1.5×50 | 1030 | 0.0189 | 54400 | 532.5 | 0.0193 | 53000 | 532.5 | 0.0204 | 50500 | 532.5 |

| 厚×宽 mm | 每米表面积 cm2/m | 0Cr25Al5 |  |  | 0Cr21Al6Nb |  |  | 0Cr27Al7Mo2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 1.8×12 | 276 | 0.06574 | 4200 | 153.36 | 0.0671 | 4100 | 153.36 | 0.0708 | 3900 | 153.36 |
| 1.8×15 | 336 | 0.05259 | 6300 | 191.7 | 0.0537 | 6200 | 191.7 | 0.0567 | 5900 | 191.7 |
| 1.8×20 | 436 | 0.03944 | 11000 | 255.6 | 0.0403 | 10800 | 255.6 | 0.0425 | 10200 | 255.6 |
| 1.8×25 | 536 | 0.03156 | 16900 | 319.5 | 0.0322 | 16600 | 319.5 | 0.034 | 15000 | 319.5 |
| 1.8×30 | 736 | 0.02630 | 27900 | 383.4 | 0.02685 | 27400 | 383.4 | 0.0283 | 26000 | 383.4 |
| 1.8×40 | 836 | 0.01972 | 42300 | 511.2 | 0.02013 | 39000 | 511.2 | 0.02125 | 39000 | 511.2 |
| 1.8×50 | 1036 | 0.01578 | 65900 | 639 | 0.0161 | 64500 | 639 | 0.017 | 61000 | 639 |
| 2.0×15 | 340 | 0.04733 | 7180 | 213 | 0.0483 | 7000 | 213 | 0.051 | 6600 | 213 |
| 2.0×18 | 400 | 0.03944 | 10100 | 255.6 | 0.04028 | 9900 | 255.6 | 0.0425 | 9400 | 255.6 |
| 2.0×20 | 440 | 0.0355 | 12300 | 284 | 0.03625 | 12100 | 284 | 0.03825 | 11500 | 284 |
| 2.0×25 | 540 | 0.0284 | 19000 | 355 | 0.029 | 18600 | 355 | 0.0306 | 17600 | 355 |
| 2.0×30 | 640 | 0.02367 | 27000 | 426 | 0.02417 | 26000 | 426 | 0.0255 | 25000 | 426 |
| 2.0×40 | 840 | 0.01775 | 47000 | 568 | 0.01813 | 46000 | 568 | 0.0191 | 44000 | 568 |
| 2.0×50 | 1040 | 0.0142 | 73000 | 710 | 0.0145 | 71000 | 710 | 0.0153 | 68000 | 710 |
| 2.2×15 | 344 | 0.04303 | 8000 | 234.3 | 0.0439 | 7800 | 234.3 | 0.04636 | 7400 | 234.3 |
| 2.2×20 | 444 | 0.03227 | 13700 | 312.4 | 0.0329 | 13500 | 312.4 | 0.0348 | 12000 | 312.4 |
| 2.2×25 | 544 | 0.02582 | 21000 | 390.5 | 0.02636 | 20000 | 390.5 | 0.0278 | 19000 | 390.5 |
| 2.2×30 | 644 | 0.02152 | 29000 | 468.6 | 0.02196 | 29000 | 468.6 | 0.02318 | 27000 | 468.6 |
| 2.2×40 | 844 | 0.01614 | 52000 | 624.8 | 0.01647 | 51000 | 624.8 | 0.01739 | 48000 | 624.8 |
| 2.2×50 | 1044 | 0.01291 | 80000 | 781 | 0.01318 | 79000 | 781 | 0.0139 | 75000 | 781 |
| 2.5×20 | 450 | 0.0284 | 16100 | 355 | 0.029 | 15500 | 355 | 0.0306 | 14000 | 355 |
| 2.5×25 | 550 | 0.02272 | 24600 | 449.75 | 0.0232 | 23700 | 449.75 | 0.0245 | 22000 | 449.75 |
| 2.5×30 | 650 | 0.01893 | 34800 | 532.5 | 0.0193 | 33600 | 532.5 | 0.0204 | 31000 | 532.5 |
| 2.5×35 | 750 | 0.01622 | 46900 | 621.5 | 0.01657 | 45200 | 621.5 | 0.01749 | 42000 | 621.5 |
| 2.5×40 | 850 | 0.0142 | 60700 | 710 | 0.0145 | 60000 | 710 | 0.0153 | 55000 | 710 |
| 2.5×50 | 1050 | 0.01136 | 93800 | 887.5 | 0.0116 | 90000 | 887.5 | 0.01224 | 85000 | 887.5 |
| 3.0×25 | 560 | 0.01893 | 30000 | 532.5 | 0.0193 | 29000 | 532.5 | 0.0204 | 27000 | 532.5 |
| 3.0×30 | 660 | 0.01578 | 42400 | 639 | 0.0161 | 40000 | 639 | 0.017 | 38000 | 639 |
| 3.0×35 | 760 | 0.01352 | 57000 | 745.5 | 0.0138 | 55000 | 745.5 | 0.0146 | 52000 | 745.5 |
| 3.0×40 | 860 | 0.01183 | 73700 | 852 | 0.0121 | 71000 | 852 | 0.01275 | 67000 | 852 |
| 3.0×50 | 1060 | 0.00947 | 114000 | 1065 | 0.00967 | 109000 | 1065 | 0.0102 | 100000 | 1065 |
| 3.5×25 | 570 | 0.00811 | 35000 | 621.25 | 0.01657 | 34000 | 621.25 | 0.0175 | 32000 | 621.25 |
| 3.5×30 | 670 | 0.01014 | 48900 | 745.5 | 0.01387 | 48000 | 745.5 | 0.01457 | 46000 | 745.5 |
| 3.5×35 | 770 | 0.01159 | 66000 | 869.25 | 0.01184 | 65000 | 869.25 | 0.01249 | 61000 | 869.25 |
| 3.5×40 | 870 | 0.01352 | 85000 | 994 | 0.01036 | 84000 | 994 | 0.0109 | 79000 | 994 |
| 3.5×50 | 1070 | 0.01623 | 130000 | 1242.5 | 0.00829 | 129000 | 1242.5 | 0.00874 | 122000 | 1242.5 |